Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

«Минский государственный колледж электроники»

Специальность 2-4101 31 «Микроэлектроника»
Дипломный проект

Выбор оборудования для механического утонения пластин

разного диаметра

Пояснительная записка

Разработал

Руководитель

Консультанты

Н. С. Каменюк

, Н. Кусенок Н.А. Немцева

ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования

«Минский государственный колледж электроники»

Отделение ССО

Специальность 2-41 01 31 гр. 158МЭ

УТВЕРЖДАЮ

Замдиректора по учебной работе

Е.В.Филипцова

« У»»	^3	2022 г.

ЗАДАНИЕ

на дипломное проектирование

Учащемуся Каменюку Никите Сергеевичу

- Тема проекта Выбор оборудования для механического утонения пластин

разного диаметра

Утверждена приказом по колледжу:	№ 51/4-3 от 14.03.2022г.

- Срок сдачи дипломником завершенного проекта 12.06.2022г.

- Исходные данные по проекту Имеющаяся технология механического \ гонения пластин, технологические карты, техническое описание, оборудование для механического утонения пластин, установки ЭМ - 2030; ЭМ - 2050; DFG - 8540, пластины диаметром 100, 150, 200

- Содержание проекта

а) расчетно-пояснительная записка: Введение

- Литературный обзор

  - Характеристика сборочных операций

  - Анализ операций малой сборки

- Теоретическая часть

  - Назначение операций шлифовки и утонения

  - Описание процесса наклейки, снятия пленки (ленты - спутник)

- Технологическая часть	___

  - Устройство и порядок работы на установках для нанесения и снятия пленки

  - Устройство и порядок работы на установках механического утонения пластин

  - Требования предъявляемые к пластинам

- Экспериментальная часть

  - Описание эксперимента и сравнительный анализ результатов	__

- Экономическая часть

  - Определение затрат на процесс утонения пластин

- Охрана труда

  - Безопасность технологического процесса на установках механического утоне- ния пластин

  - Результаты оптимизации технологического процесса утонения пластин

| Заключение |  |
| --- | --- |
| Список использованных источников |  |
| Перечень ТИПА |  |
| б) графическая часть проекта: |  |
| Лист 1 Алгоритм выполнения сборочных операций, ф. А1 |  |
| Лист 2 Установки для нанесения, снятия пленки (ленты-спутник), ф. А1 |  |
| Лист 3 Установки для механического утонения пластин, ф. А1 |  |
| Лист 4 Результаты эксперимента, ф. А1 |  |
| 5. Консультанты по проекту |  |
| Охрана 'груда Немцева Н.А. |  |
| Экономическая часть Витебская Е.С. |  |
| Нормоконтроль Самарская Н.В. |  |
| 6. Календарный график работы над проектом на весь период |  |
| Введение. Литературный обзор | 29.04-05.05 |
| Теоретическая часть | 06.05-12.05 |
| Технологическая часть | 13.05-22.05 |
| Экспериментальная часть | 23.05-27.05 |
| Экономическая часть | 28.05-31.05 |
| Охрана труда | 01.06-04.06 |
| Графическая часть | 05.06-07.06 |
| Заключение. Литература | 08.06-12.06 |
| Нормоконтроль | 13.06-19.06 |
| Рецензирование | 20.06-24.06 |
| Защита дипломного проекта | 25.06-30.06 |

Председатель цикловой комиссии

Е.Т. Харевская

Дата выдачи задания

Руководитель проекта

Кусенок

Задание принял к выполнению

Подпись учащегося

14.03.2022г.

Введение	ц

- Литературный обзор	5

  - Характеристика сборочных операций	5

  - Анализ операций малой сборки	6

- Теоретическая часть	45

  - Назначение операции шлифовки и утонения

  - Описание процесса наклейки, снятия пленки (ленты-спутник)	4?

- Технологическая часть	20

  - Устройство и порядок работы на установках для нанесения и снятия

пленки	2о

  - Устройство и порядок работы на установках для механического

утонения пластин	23

  - Требования предъявляемые к пластинам	30

- Экспериментальная часть	3 4

  - Описание эксперимента и сравнительный анализ результатов	34

- Экономическая часть	35

  - Определение затрат на процесс утонения пластин	35

- Охрана труда	4Z

  - Безопасность технологического процесса на установках механического утонения пластин	ЧЧ

  - Результаты оптимизации технологического процесса утонения

пластин	ЧЧ

Заключение	4Q

Список использованных источников	50

Перечень ТИПА	34

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Каменюк Н. С. |  |  | Выбор оборудования для меха- нического утонения пластин разного диаметра. Пояснительная записка | Лит. | Лист | Листов |
| Провер |  | Кусенок Е.Н. | Шг | //и |  |  | 3 | 54 |
| Реценз. |  |  | f |  |  | МГК электроники |  |  |
| Н. Контр. |  | Самерская Н.В | /> |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Развитие технологии играет исключительную роль в создании высокого научно-технического уровня производства во всех областях промышленности. Значимость технологии в производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем особенно велика.

Технология интегральных микросхем представляет собой совокупность механических, физических, химических способов обработки материалов, в результате которой создается интегральная микросхема.

Массовое производство изделий микроэлектроники невозможно без операций малой сборки и операции утонения.

Получение требуемой толщины пластины -одна из важнейших операций в производстве ИМС, требуемая для уменьшения размеров кристалла.

Современные ИС должны быть минимальными не только по площади, но и по толщине. Одним из главных аспектов изготовления ультратонких корпусов является толщина кристалла. Однако, в современных производствах уменьшение толщины ИС происходит одновременно с увеличением диаметра используемых в производстве пластин. А для больших по диаметру пластин требуется увеличение их толщины для возможности транспортировки.

В дипломной работе рассмотрены операции малой сборки и операции утонения, шлифовки, полировки, установки для проведения процессов шлифовки и полировки, порядок работы на установках. Так же рассмотрены вопросы по технике безопасности и вопросы по экономической части.

Целью работы является выбор лучшей установки для утонения пластин, улучшение качества готовой продукции, уменьшение травматизма при производственных процессах, уменьшение затрат на изготовление продукции, повышение выручки за готовый продукт.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ч |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Литературный обзор

1.[Характеристика сборочных операций

Третьим этапом процесса изготовления интегральных микросхем является этап сборки. К сборочным операциям относится такие процессы, как монтаж кристаллов, разварка выводов, герметизации. Так же к сборке можно отнести процесс малой сборки - скрайбирование.

При монтаже кристаллов и присоединении выводов в сборке полупроводниковых приборов и ИМС кристаллы или платы устанавливают на основания корпусов и выполняют электрические соединения.

Пайка - это процесс соединения двух металлических деталей в твердом состоянии с помощью припоя, заполняющего пространство между ними. При пайке места соединения деталей разогреваются до температуры выше температуры его плавления. Пайку в основном применяют при проволочном монтаже, а также при монтаже кристаллов, имеющих столбиковые или шариковые выводы. Обычно используют припой ПОС61.

Пайку выполняют без флюса или используют пассивные флюсы, предохраняющие детали и припои от окисления. Пайку осуществляют в течение 2-3 с маломощным электропаяльником с автоматическим регулированием температуры. Широкое распространение получила пайка при креплении подложек и кристаллов к основаниям корпусов. Для этих целей применяют припои Au-Sn, Pb-Sn-Ag с температурой, равной 280-300 °С. На место соединения помещают припой в виде пасты или диска из фольги. Пайку стеклом применяют только при монтаже кристаллов в корпусе. Используются легкоплавкие стекла С84-1, С88-1, С90-1, имеющие ТКЛР =

о

(8,4...9,0) * 10' К-2, температуру размягчения не более 550 °С. Использование стекла исключает электрический контакт кристаллов с корпусами.

Микросварка - это процесс образования неразъемных соединений деталей их сплавлением или деформированием, в результате чего возникают прочные связи между атомами соединяемых материалов. Сварка отличается от пайки меньшими

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

загрязнениями и газонасыгцением мест контактирования. Сварка давлением основана на одновременном действии температуры и давления на соединяемые детали, которые при этом не расплавляются, а увеличивают свою пластичность. В результате пластической деформации одной или обеих соединяемых деталей между их поверхностями вследствие металлических связей возникает физический контакт и происходит взаимная диффузия.

Герметизация является завершающим технологическим процессом изготовления полупроводниковых приборов и ИМС. Ее проводят для полной изоляции элементов, компонентов, кристаллов и электрических соединений от окружающей среды, содержащей влагу, а также активных веществ, способных вызвать коррозию и привести к выходу изделий из строя. Различают корпусную, бескорпусную и комбинированную герметизацию. При корпусной герметизации предварительно изготавливают элементы корпусов - основания с изолированными выводами, крышки.

После монтажа прибора, кристалла или платы на основании корпуса и развар- ки выводов присоединяют крышку, в результате чего образуется замкнутый объем. В металлостеклянных корпусах основание и крышку выполняют из металла, а выводы изолируют от основания стеклом. Металлокерамические корпуса состоят из керамического основания с выводами и металлической крышки. В основании в специальной технологической рамке выводы впаивают стеклом. К бортику керамического основания стеклом припаивают металлическую рамку, к которой присоединяют металлическую крышку. Стеклянные корпуса состоят из стеклянного основания и металлической или стеклянной крышки.

В керамических корпусах как крышка, так и основание выполнены из керамики. В пластмассовых корпусах крышки приклеивают к основаниям специальными клеями. Этот вариант герметизации применяют при изготовлении малоответственных ИМС. Так же отдельно выделяют операции малой сборки.

  - Анализ операций малой сборки

К операциям малой сборки можно отнести процессы разделения пластин на

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | G |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

кристаллы.

Резка пластин на кристаллы может производиться разными методами:

- резка пластин диском с наружней режущей кромкой;

-резка пластин стальными полотнами и проволокой с применением абразива;

-разделение пластин скрайбированием алмазным резцом или лазерным лучом с последующей ломкой;

-ультрозвуковая резка пластин;

-разделение пластин травлением.

Из перечисленных методов наибольшее распространение получили резка алмазным режущим диском, скрайбирование алмазным резцом и лазерное скрайбиро- вание с последующей ломкой.

Механизм резки полупроводникового материала ДАР следующий: каждое алмазное зерно представляет собой микрорезец, который снимает мельчайшие стружки с обрабатываемой поверхности полупроводникового материала. Резка производится на высоких скоростях (около 5000 об/мин), с одновременным участием в резании большого количества алмазных зёрен, и результате чего достигается высокая производительность обработки. При резке выделяется большое количество тепла, поэтому ДАР необходимо охлаждать водой или специальной охлаждающей жидкостью. На рисунке 1 показана схема резки полупроводниковой пластины диском с наружной алмазной режущей кромкой.

Алмазный режущий диск - своеобразный абразивный инструмент, и поэтому боковые плоскости кристалла имеют вид шлифованной поверхности. Благодаря использованию высоких скоростей движения ДАР можно резать хрупкие, твёрдые и другие материмы. Качество разделения пластин и износостойкость дисков

определяется, в первую очередь, точностью оборудования и правильным выбором технологических режимов резания. Выбор оптимального технологического режима обработки определяется свойствами обрабатываемых материалов, глубиной резки и допустимым уровнем сколов.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

,			 О 		 а

1 - диск; 2 - фланцы; 3 - патрубок подачи охлаждающей жидкости; 4 - полупровод-
никовая пластина; 5 - клеющая мастика; 6 - основание

Рисунок 1 - Схема резки полупроводниковой пластины диском с наружной алмаз-
ной режущей кромкой

Алмазный режущий диск - своеобразный абразивный инструмент, и поэтому боковые плоскости кристалла имеют вид шлифованной поверхности. Благодаря использованию высоких скоростей движения ДАР можно резать хрупкие, твёрдые и другие материмы. Качество разделения пластин и износостойкость дисков определяется, в первую очередь, точностью оборудования и правильным выбором технологических режимов резания. Выбор оптимального технологического режима обработки определяется свойствами обрабатываемых материалов, глубиной резки и допустимым уровнем сколов.

Процесс резки полупроводниковой пластины. Диск устанавливается на шпинделе станка и зажимается с двух сторон фланцами. В процессе резания алмазный диск вращается с большой скоростью и охлаждается жидкостью. Разрезаемую полупроводниковую пластину закрепляют клеящей мастикой на основание. Для увеличения производительности на шпинделе станка через прокладку размещают не-

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

сколько ДАР. Толщину прокладок выбирают в зависимости от требуемых размеров кристаллов.

Основным недостатком резки диском с наружной алмазной режущей кромкой является невысокая жесткость инструмента, зависящая в основном от соотношения его размеров. Один из путей повышения жесткости инструмента - увеличение скорости его вращения. Возникающие 'при этом центробежные силы направляют по радиусу ДАР, придают ему дополнительную жесткость, однако при большом числе оборотов (свыше 10 000 об/мин) возникают вибрации станка и режущего инструмента. Другой путь увеличения жесткости - это применение более толсто основы ДАР, однако при этом получается большая ширина пропила, также увеличиваются потери полупроводникового материала.

При разделении полупроводниковых пластин на кристаллы с сохранением ориентации дисковую резку проводят на эластичных адгезионных носителях, представляющих собой полимерные ленты с адгезионным слоем на поверхности, либо на жёстких подложках, в качестве которых могут использоваться бракованные кремниевые пластины, графит, керамика и другие материалы. Для закрепления пластины чаще всего используют “электронный” воск.

При использовании гибкого носителя пластины надрезаются до минимальной перемычки (~10мкм). Операция разламывания на кристаллы, характерная при скрайбировании, отсутствует, а осуществляется непосредственно на операции монтажа, где каждый из кристаллов снимается с адгезионного носителя с подколом. Качество этого процесса в значительной степени определяется свойствами адгезионного носителя, обеспечивающего ориентацию кристаллов при обработке и межоперационной транспортировке. Адгезионный носитель по физико-химическим свойствам должен быть совместим с кремниевым, а также обладать исключительной равномерностью клеевого покрытия, стабильностью адгезионных свойств в воде (отмывка в воде после резки), высокой пластичностью (растягиваться в 1,5-2 раза) и способностью сохранять напряжённое состояние при растягивающих усилиях.

При выборе типа адгезионного носителя необходимо учитывать размеры кристаллов: чем больше кристалл тем меньшей адгезией должен область носитель. Это

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

требование определяется необходимостью беспрепятственного съёма при монтаже.

Полупроводниковая пластина, наклеенная на адгезионный носитель - ленту для сохранения ориентации разделённых кристаллов, закрепляется в кассете, обеспечивающей натяжение ленты. Такие кассеты выпускаются двух типов в различном конструкторском исполнении кольцеобразные и прямоугольные.

Скрайбирование является одним из методов разделения пластин на кристаллы, заключающееся в том, что на поверхность Полупроводниковой пластины резцом, лазерным лучом или другими способами наносят неглубокую риску (англ, scribe), вокруг которой концентрируются механические напряжения, ослабляющие материалы. Основным достоинством метода скрайбирования наряду с высокой производительностью и культурой производства является: малая ширина прорези, а, следовательно, и отсутствие потерь полупроводникового, материала, которых невозможно избежать при использовании других методов разделения пластины на кристаллы. Наиболее широко скрайбирование используют в планарной технологии изготовления ИС, когда на пластине уже сформированы полупроводниковые структуры.

Разделение осуществляется в две стадии: вначале пластины скрайбируют, для чего риски наносят между готовыми структурами по свободному полю в двух взаимно перпендикулярных направлениях, а затем разламывают по рискам на прямоугольные или квадратные кристаллы. Операция разламывания. Производится на специальном технологическом оборудовании.

Качество скрайбирования при механическом создании риски резцом и последующей ломки в значительной степени зависит от состояния рабочей части алмазного резца. Работа резцов с изношенным режущим ребром или вершиной приводит к сколам при скрайбировании и некачественной ломке. Обычно скрайбирование выполняют резцами, изготовленными из натурального алмаза, которые по сравнению с

более дешёвыми резцами из синтетических алмазов имеют большую стойкость. Наибольшее распространение получили резцы, имеющие режущую часть в форме трёхгранной или усеченной четырёхгранной пирамиды, режущими элементами которой являются ребра пирамиды.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ю |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Средняя стойкость резца (одного режущего ребра) при скрайбировании кремния составляет 25-40 пластин диаметром 100 мм (3500 резов). После скрайбирова- ния 25 - 40 пластин или при появлений сколов на пластине резец необходимо проконтролировать под микроскопом. Как показывает опыт, применять резцы с износом режущего ребра более 10-15 мкм нецелесообразно, так как они не обеспечивают качественного скрайбирования. Кроме того, при чрезмерном износе вершин режущего ребра их восстановление при переточке резца затруднено, к быстрому износу резца приводит скрайбирование пластин с покрытием из окисла кремния или ионного диэлектрика. На таких пластинах необходимо предусматривать специальную (без покрытия) дорожку полупроводникового материала шириной 50 - 75 мкм.

Широкое применение нацию также лазерное скрайбирование полупроводниковых пластин, при котором надрез (риска) образуется не механическим, а электрофизическим способом - путём испарения узкой полосы полупроводникового материала с поверхности пластины с помощью сфокусированного лазерного пучка, имеющего большую мощность излучения.

Хг

На рисунке 2 изображена скрайбированная дорожка и пропил

Рисунок 2 -Скрайбированная дорожка и пропил

|  |  |  |  |  |  | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | М |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Современные установки лазерного скрайбирования позволяют получать риски шириной около 30 мкм и глубиной не менее 50 мкм при скорости скрайбирования свыше 50 - 100 мм/с. Зона термического воздействия лазерного излучения составляет при этом не более 50 - 75 мкм, включая ширину риски. Скрайбирование на боль-

шую глубину, в том числе сквозное разделение (на глубину до 200 мкм), выполняют с меньшей скоростью (5-10 мм/с).

Для оптимального разлома пластины на кристаллы , алмазный резец должен проникать в материал пластины на достаточную глубину, создавая однородную линию. Так же должен соблюдаться угол между хребетовой кромкой и направлением движения резца 5° - 10°. Хребетовый угол - это угол между двумя ведомыми кромками, который определяет отношение ширины реза к глубине.

На рисунке 3 изображен резец и правильный угол его установки

К недостаткам лазерного скрайбирования следует отнести большую сложность и стоимость оборудования, а также необходимость специальных мер защиты рабочей поверхности от продуктов лазерной обработки, образующихся в процессе испарения материала под воздействием лазерного излучения.

1 - корпус резца; 2 - алмаз; 3 - ведущая кромка; а - схематическое представление;

б - геометрия заточки
Рисунок 3 - Алмазный резец и угол резки

Разделение разламыванием. Разламывание выполняется машинным или ручным способом. Ручное разламывание обычно позволяет получать больший выход, чем машинное. Так как при использовании многорезцовой головки производится одновременное скрайбирование всей пластины, ручное разламывание позволяет, если это понадобится, производить разламывание в любой последовательности. Обычное разламывание производится таким образом, чтобы на разделение одной

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | щ |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

пластины приходилось наименьшее число разламываний. Однако при ручном разламывании оператор может "почувствовать", когда необходимо дополнительное усилие, и затем в соответствии с этим может изменить последовательность. Например, если оказывается, что для разламывания по одной из длинных линий необходимо избыточное давление, оператор может быстро изменить последовательность и произвести сначала разламывание по белее короткой, линии. Поэтому после того, как пластина расколота на малые части, "трудная" линия будет разделена на части малой длины, благодаря чему разламывание коротких частей станет более простым.

Другим преимуществом ручного разламывания является возможность Наблюдения оператором каждой линии в процессе разламывания, что позволяет обнаружить заблаговременно линии некачественного реза.

Линия реза коническим алмазным резцом должна, быть очень слабой, без следов образования узора из трещин. Избыточная нагрузка на резец проявляется в виде большого количества отщеплённых кусочков пластины. Образующиеся при этом трещины исколы образуют картину, похожую на выпадение инея; в зависимости от нагрузки такая картина может возникнуть в процессе скрайбирования либо сразу после него, а иногда и нескольких часов спустя. В результате при разламывании линия скола может начать распространяться вдоль линии скрайбирования, но затем может изменить направление и распространиться вдоль любой из трещин. Поэтому необходимо, чтобы между скрайбйрованием и разламыванием проходило минимальное время.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Теоретическая часть

2.1 Назначение операций шлифовки и утонения

Шлифовка - это процесс обработки полупроводниковых пластин твердыми шлифовальными дисками с абразивными порошками или суспензиями.

Процесс шлифовки классифицируют по технологическому и конструкторскому признакам, а также по способу использования абразивного материала.

По технологическому признаку шлифовку разделяют на предварительную и окончательную, однако возможно и большее количество этапов. Предварительная шлифовка производится абразивными порошками с более крупными частицами. Она нужна для того, чтобы быстро выровнять плоскость пластины и удалить технологические припуски. Окончательная шлифовка нужна для дальнейшего улучшения геометрических параметров пластины и точности размеров. Утонение пластин так же осуществляется путем шлифования. По конструкторскому признаку шлифовка может быть односторонней и двусторонней. По виду используемого материала - производимой свободным и связанным абразивом.

Основное назначение операции шлифования пластин заключается в придании им требуемой точности геометрических форм, удалении излишнего материала (утонении) и повышении качества поверхности.

Шлифование пластин на разных предприятиях и фирмах проводят как связанным, так и свободным абразивом на станках, как с односторонней, так и двусторонней обработкой.

|  |  |  |  |  |  | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | АН |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Шлифование связанным абразивом проводят на шлифовальных кругах, которые представляют собой металлические диски с нанесенным на их поверхность алмазным слоем толщиной в несколько миллиметров. Круги различаются по зернистости и содержанию алмаза. Более крупный размер зерна обеспечивает большие скорости удаления материала, но и большие нарушения поверхности и приповерхностного

слоя (большая глубина нарушенного слоя). Вследствие этого шлифование проводят в 2 или даже 3 этапа, последовательно уменьшая размер зерна алмазного абразива от 100-80 до 10-3 мкм.

При шлифовании свободными абразивами в качестве шлифовального материала применяют сталь, пористый чугун, латунь, алюминий, твердое дерево и другие материалы. В качестве абразивного материала для шлифования допускаются алмаз и нитрид бора. Чаще всего используется алмаз, который входит в состав суспензий и паст. Размеры зерен в алмазных пастах и суспензиях для шлифования аналогичны используемым при шлифовке связанным абразивом, т. е. от 100-80 до 10-3 мкм.

Способы утонения подложки можно разделить на две группы:

- способы, использующие двухэтапный процесс, в котором большая часть толщины пластины удаляется путем механического шлифования, а оставшаяся часть удаляется полировкой, что позволяет устранить механические повреждения, оставшиеся после процесса шлифования;

- процесс, в котором все утонение пластины осуществляется исключительно за счет химического травления.

Каждый из этих способов имеет свои преимущества и недостатки, но в любом случае значительная часть толщины пластины удаляется методом химического травления.

Шлифовка - это процесс обработки полупроводниковых пластин твердыми шлифовальными дисками с абразивными порошками или суспезниями. Шлифовку можно разделить на предварительную и окончательную. Предварительная шлифовка производится абразивными порошками с более крупными частицами. Она нужна для того, чтобы быстро выровнять плоскость пластины и удалить технологические припуски. Окончательная шлифовка нужна для дальнейшего улучшения геометрических параметров пластины и точности размеров.

После абразивной обработки (шлифовки) пластины на ее поверхности остаются микроповреждения (микротрещины)(Рисунок 4).Уровень шершавости и величина повреждения напрямую зависят от величины зерна алмаза.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | AS |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Такая толщина кажется ничтожной, по сравнению с общей толщиной пластины, но именно такие повреждения становятся причиной изгиба, появления трещин и разлома пластины.

В рельефном слое, созданном в результате шлифовки, в бугорках и трещинах оседает пыль. Микротрещинки проникают глубже, в приповерхностный слой. Это значит, что для обеспечения ровной пластины придется снять еще некоторый слой пластины (=1 мкм), в особых же случаях может потребоваться удаление каждой трещины.

I Зона неупругой деформации; II Микротрещины;

III Дорожка после шлифовки; IV Рельефный слой (0,5-1,0 мкм);	V Припо

верхностный слой (1,0-2,0 мкм); VI Основной материал Рисунок 4 - Поперечное сечение отшлифованной пластины

Процесс полировки в принципе подобен используемым в настоящее время методам шлифовки. Полирующее вещество подается на вращающийся диск с прикрепленными к нему мягкими площадками, диск прижимается к полируемой пластине, удерживаемой на держателе. Этот метод объединяет в себе химический и механический процессы, проходящие на уровне молекул и атомов. В качестве полировального раствора используется коллоидный раствор оксида кремния в гидроксиде аммония (NH4OH), который обычно смешивается с деионизированной водой в соотношении 1:20. Размер частиц обычно не превышает 100 нм.

| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ

лист

16

Цель полирования кремниевой пластины - добиться абсолютно гладкой по-

верхности. После процесса полирования на поверхности не должно оставаться никаких загрязнений или трещин, что и показывает проверка электронным микроскопом. Это означает, что процесс полировки в своей основе отличается от процесса шлифовки, после него не образуются хрупкие поверхности, следовательно, его можно считать безопасным способом.

Широко известен способ химического травления, в котором используются кислотные травители, базовая композиция которых состоит из смеси азотной кислоты HNOj и плавиковой кислоты HF. Обычно в травители этого типа добавляется в определенной пропорции либо вода, либо (что чаще) уксусная кислота СН3СООН. В последнем случае для обозначения травителя такого типа в англоязычной литературе используется аббревиатура HNA. Для травителей, содержащих только азотную и плавиковую кислоты, используется обозначение HN.

Критерием выбора оптимального состава травителя является возможность получения в результате травления (при использовании подходящего оборудования) высокой равномерности травления по площади пластины и малой величины микрошероховатости при одновременном обеспечении достаточной скорости травления.

- Описание процесса наклейки, снятия пленки (ленты-спутник)

Наклейка и снятие пленки (ленты-спутник) предназначена для защиты планарной стороны пластины перед операцией механического утонения и снятия пленки (ленты-спутник) с утоненной пластины.

Процесс наклейки, снятия пленки состоит в следующем:

-подготовить и содержать рабочее место согласно требованиям;

- получить у распределителя работ пластины и вспомогательные материалы; -проверить наличие бирки о прохождении ленты-спутник, пленки 1030R-7, AP-130-SC-S1IA, AU-130-SC-155R, AU-130-SC-185R ,AU-130-SC-240R, AdwillE- 6142S входного контроля. Срок годности ленты-спутник три месяца, пленки - двенадцать месяцев с даты изготовления. При истечении срока годности ленты- спутник, пленки, к работе не приступать, сообщить мастеру или технологу;

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- проверить правильность заполнения сопроводительного листа на предыдущей операции. Не принимать в работу пластины, сопроводительная документация на которые оформлена с нарушением (отсутствует фамилия работника, выполнявшего предыдущую операцию, дата проведения, штамп ОТК на исправлениях, несоответствие количества пластин и типа микросхемы, указанному в сопроводительном листе). При обнаружении нарушений сообщить об этом мастеру или технологу участка;

- проверить готовность установки нанесения и снятия пленки, установки формирования спутника, установки удаления пленки УУ-1, установки нанесения пленки УН-1, установки нанесения пленки DR8500II, установки снятия пленки HR8500II, установки ультрафиолетовой обработки УФ200 к работе по записям наладчика в журнале подготовки оборудования к работе;

- проверить сроки действия свидетельств о поверке средств измерения. При истечении сроков поверки к работе не приступать, сообщить мастеру или технологу;

-заполнить сопроводительный лист, указав в нем дату, количество поступивших пластин, фамилию.

- с пластинами надо обращаться осторожно, чтобы не разбить и не поцарапать их. Работать с пластиной без защиты поверхности фоторезистом в маске. Брать пластину руками в перчатках или в напальчниках, касаясь пластины не далее 5 мм от края;

- протереть тканью, смоченной спиртом следующие поверхности установок УУ-1, УН-1, установки нанесения и снятия пленки, установки формирования спутника М800:

- рабочий стол или прижимную плиту установки (периодичность 2

раза в смену);

- прижимной валик перед началом работы и через каждые 1,5 ч.;

- рабочую поверхность пинцета перед началом работы и далее через

каждые 1,5 ч.;

- нажать кнопку ВКЛ на панели управления установок УУ-1, УН-1,

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4$ |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

установки нанесения и снятия пленки, установки формирования спутника М800;

- установить температуру нагревателя от 50 °С до 70 °С при работе с лентой- спутник при снятии на установках УУ-1, УН-1, установки нанесения и снятия пленки М800, пленкой AP-130-SC-S1IA при нанесении и снятии. Температуру можно регулировать в зависимости от липкости пленки или ленты-спутник. Изменение температуры допускается только с разрешения технолога с записью в журнале;

-измерить индикатором толщину двух пластин для каждой поступившей партии согласно рисунку 1 в пяти точках (рисунок 5) с записью в операционном журнале максимального значения толщины.

Точка измерения толщины

Рисунок 5 - Точки для

Пластина

измерения толщины

- Технологическая часть

3.1 Устройство и порядок работы на установках для нанесения и снятия пленки

Наклейка пленки (ленты-спутник) на пластины на установке нанесения и снятия пленки, установке формирования спутника:

-взять пластину из тары и поместить ее на прижимную плиту планарной стороной вверх и включить вакуум;

- очистить пластину путем обдува ее сжатым воздухом;

- наклеить пленку или ленту-спутник на пластину;

- отключить вакуум. Осторожно снять пластину с прижимной плиты. Обрезать пленку или ленту-спутник вручную с помощью ножниц;

- провести визуальный контроль качества наклейки;

Требования к качеству:

- после наклейки пластины на пленку или ленту-спутник на ее планарной стороне по мере возможности не должно быть пузырьков воздуха, но при наличии пузырьков воздуха их диаметр не должен превышать 1 мм;

- не допускаются гофры на пленке или ленте-спутник:

- поместить пластину в тару;

- повторить для остальных пластин партии;

- заполнить сопроводительный лист, указав количество годных, дефектных пластин.

Наклейка пленки на установке нанесения пленки УН-1:

- взять пластину из тары и поместить ее на столик установки нанесения пленки УН-1 планарной стороной вверх;

- включить тумблер ВАКУУМ на пульте управления установки;

- обдуть пластину сжатым воздухом;

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

-натянуть пленку на пластину таким образом, чтобы она полностью закрывала поверхность пластины и объем камеры для обрезания;

- приклеить пленку к поверхности пластины валиком;

-закрыть крышку установки, нажать ручку ножа и, вращая ее, обрезать пленку по диаметру пластины;

- поднять крышку установки, обрезать использованный участок пленки ножом;

- отключить вакуум и снять пластину с нанесенной пленкой со стола установки;

- провести визуальный контроль качества наклейки пленки по п.5 настоящей

карты;

-в случае невыполнения требований п.5, повторить переходы 1 - 9 после снятия пленки с пластины;

- поместить пластину в тару;

- повторить для остальных пластин партии;

-заполнить сопроводительный лист, указав количество годных, дефектных пластин.

УФ-обработка на установке УФ-200 пленки AU 130 SC-155R, AU 130 SC- 18511, AU 130 SC-240R, AdwillE-6142S на пластине после утонения перед снятием пленки

- проверить наличие записи о готовности установки к работе;

- задать время УФ-обработки: 15-25 с. для пластин 0 200мм, 12-20 с.

для пластин 0 100, 150 мм, для чего: нажать пальцем на цифры, расположенные на поле экрана справа от надписи «Задать время». После чего откроется окно ввода, далее необходимо набрать нужное значение и нажать «Enter». Для возврата в предыдущее меню использовать кнопку <=;

- поместить на поворотный столик установки пластину защитной пленкой вверх (разрешается помещать две пластины 0 100 мм);

- включить кнопку «Пуск»;

- провести УФ-обработку всех пластин партии;

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- после окончания обработки всех пластин партии перевести переключатель режимов в режим «Парковка».

Снятие пленки (ленты-спутник):

- взять пластину из тары, поместить ее на столик установки удаления пленки УУ-1 планарной стороной вверх и включить вакуум;

- подцепить пинцетом край пленки, приподнять ее и отделить от поверхности пластины;

- провести полное удаление пленки с поверхности пластины рукой;

- отключить вакуум. Осторожно снять пластину со столика установки;

-визуально проверить качество шлифовки. На пластине должны отсутствовать трещины, раковины, сколы более 1 мм, грубые механические царапины, остатки пленки, ступеньки из-за неравномерности утонения пластин;

Примечание - Для пластин, отгружаемых на экспорт, на пластине должны отсутствовать сколы глубиной более 3 мм, шириной более 10 мм (допускается не более 3 неостроконечных сколов глубиной не более 3 мм, шириной не более 10 мм), трещины, раковины, цветные пятна, отпечатки пальцев, грубые механические царапины, глубокие царапины с неровным краем, выходящие на край планарной стороны пластины, ступеньки из-за неравномерности утонения пластин.

- поместить пластину в тару;

- повторить для остальных пластин партии;

- измерить индикатором толщину двух пластин от партии согласно рисунку 1 в пяти точках с записью минимального и максимального значения остаточной толщины каждой пластины в операционном журнале согласно приложению Бив сопроводительном листе.

Конечная толщина пластины в каждой замеряемой точке должна соответствовать требованиям сопроводительного листа. В случае несоответствия толщины хотя бы в одной замеряемой точке, обратиться к технологу, заполнить сопроводительный лист, указав количество годных, дефектных пластин.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | ЛИСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- Устройство и порядок работы на установках для механичесского утонения пластин

Установка ЭМ-2030.

На рисунке 6 изображена установка ЭМ-2030 для одностадийного утонения пластин, защищённых с обратной стороны адгезионной плёнкой.

Рисунок 6 - Установка ЭМ-2030

Процесс утонения пластин на установке ЭМ-2030:

- взять из партии рабочую пластину с наклеенной на планарную сторону пленкой, поместить планарной стороной на планшайбу предметного Стола-1 установки;

- повторить п. 1 для предметных Столов-2,3,4;

- нажать кнопку ПУСК. При этом на экране видеомонитора появляется страница «Пластина», открывается подача деионизованной воды для охлаждения

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 231 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

режущего инструмента (диска) и начинается утонение пластин;

- после прохождения пластин под алмазным режущим инструментом (диском) на видеомониторе появляется страница режима и заканчивается процесс утонения;

- промыть поверхность пластин деионизованной водой с помощью кисти или щетки типа «Мила». Время промывки одной пластины не менее 20-30 с.

- просушить пластины сжатым воздухом из клапана обдува;

- кнопками Т, -I пульта оператора выбрать на видеомониторе параметр Стол-1;

- нажать кнопку ЗАХВ;

- снять пластину со Стола-1. Положить на ткань планарной стороной вниз для удаления остатков влаги;

- повторить переходы 7-9 для остальных пластин, выбирая на видеомониторе поочередно параметры Стол-2, Стол-3, Стол-4;

- выдержать пластины на ткани не менее 1 мин;

- визуально проверить качество шлифовки. На пластине должны отсутствовать трещины, раковины, грубые механические царапины, ступеньки из-за неравномерности утонения пластин, сколы глубиной более 3 мм и шириной более 10 мм (допускается не более 3 остроконечных сколов на пластине), цветные пятна, отпечатки пальцев, глубокие царапины с неравномерным краем, выходящие на край планарной стороны пластины.

При наличии указанных дефектов работу остановить, обратиться к технологу для принятия корректирующих действий;

- поместить пластины в тару;

- повторить переходы 1- 3 для всей партии пластин;

- заполнить сопроводительный лист, указав количество годных пластин и несоответствующей продукции;

- заполнить операционный журнал, указав в нем количество годных пластин, количество несоответствующей продукции.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Установка ЭМ-2050.

Ш '-V

/I

©

—г*81

/*

/9

20

7/ -

Установка механического утонения кремниевых пластин ЭМ-2050 (рисунок 7) предназначена для механического утонения полупроводниковых пластин со структурами ИС и СБИС, защищенных с планарной стороны адгезионным носителем.

1 — шина заземления; 2, 10, 11 — заземление; 3 — мышь
компьютерная; 4— клавиатура компьютерная; 5— видеомонитор;

6 — устройство кроссовое; 7, 8, 26-— планки; 9— стойка пневмооборудования; 12 — электрошпиндель; 13 — насос; 14 — крышка; 75 — датчик измерения толщины пластины; 16 — пульт клавиатурный; 17— частотно-регулируемый привод; 18 - блок управления; 19 — устройство включения;

20 — стойка управления; 21 — блок управления приводами; 22 — блок вентиляторов; 23 — датчик высоты стола; 24— стол предметный;

25— станок шлифовки; 27 — основание.

Рисунок 7 - Схема установки механического утонения ЭМ-2050

Принцип действия основан на шлифовании специальным алмазным инструментом, закрепленным в электрошпинделе 12 с зернистостью 50/40 и 28/20 методом двухстадийной шлифовки с последующей отмывкой и сушкой обработанных поверхностей.

Техническая характеристика установки:

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ЛИСТ

- диапазон толщин обрабатываемых пластин, мкм: диаметром 100 мм — 400—600, диаметром 150 мм — 625—780, диаметром 200 мм — 725—800 с точностью ±10;

- прогиб пластин должен быть 40 мкм, не более;

- рабочая подача должна быть регулируемой в диапазоне 1—50 мм/с;

- частота вращения электрошпинделя должна быть в пределах 1000-6000

мин-1;

- максимальное перемещение стола предметного в вертикальном направлении 5 мм, не менее;

- разнотолщинность обработанных пластин, мкм, не более: для диаметра 100 мм ± 4 мм, для диаметра 150 мм ± 5 мм и для диаметра 200 мм ± 6 мм;

- производительность при удалении слоя 100 мкм, пластин/ч: для диаметра 100 мм — 15, для диаметра 150 мм — 10, для диаметра 200 мм — 5;

- максимальная остаточная толщина обрабатываемых пластин, мкм, не более: для диаметра 100 мм — 130, для диаметра 150 мм — 160, для диаметра 200 мм - 250;

- шероховатость обработанной поверхности Ra — 0,2 мкм, не более;

- уровень автоматизации: загрузка и выгрузка производятся вручную, подача пластин в зону шлифовки и выход в исходное положение автоматически;

- шлифовка пластин осуществляется автоматически по заданной программе.

Особенности эксплуатации. Для эксплуатации в установку подаются:

- вода деионизованная под давлением 0,25—0,35 МПа с расходом 20 л/мин;

- воздух под давлением 0,55—0,6 МПа с расходом 1000 л/мин.

Установка подсоединяется к:

- системе вытяжной вентиляции;

- сети вакуума с остаточным давлением 0,02—0,14 МПа;

- системе канализационной;

- контуру заземления.

Процесс утонения пластин на установке ЭМ-2050.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- поместить на стол установки шесть рабочих пластин диаметром 100 мм или три рабочие пластины диаметром 150 мм, или одну рабочую пластину диаметром 200

мм с защитной пленкой;

- вывести стол в исходное состояние, нажав клавишу «Ноте»;

- нажать кнопку «I» на клавиатуре компьютера (или вывести курсор на позицию «Пуск» и включить его). Процесс механической шлифовки происходит автоматически;

- после выхода стола в исходное состояние промыть поверхность пластин деионизованной водой с помощью кисти или щетки типа «Мила». Время промывки одной пластины 5-10 с.;

- высушить пластины воздухом с помощью пистолета;

- выключить вакуум, нажав клавиши FI, F2, F3 на клавиатуре компьютера (или подвести курсор к позициям «Вакуум» и отключить их);

- включить подачу воздуха для снятия пластин со стола, нажав клавиши F4, F5, F6 на клавиатуре компьютера (или подвести курсор к позициям «Воздух» или «Подкол» на мониторе компьютера и включить их).

Примечание - Допускается включать позиции «Подкол» без выключения позиции «Вакуум»;

- снять пластины со стола установки. Положить на ткань планарной стороной вниз для удаления остатков влаги. Выдержать пластины на ткани не менее 1 мин.;

- визуально проверить качество шлифовки. На пластине должны отсутствовать трещины, раковины, грубые механические царапины, ступеньки из-за неравномерности утонения пластин, сколы глубиной более 3 мм и шириной более 10 мм (допускается не более 3 остроконечных сколов на пластине), цветные пятна, отпечатки пальцев, глубокие царапины с неравномерным краем, выходящие на край планарной стороны пластины.

При наличии указанных дефектов работу остановить, обратиться к технологу

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

для принятия корректирующих действий;

- поместить пластины в тару;

- повторить переходы 1-10 для всей партии пластин;

- заполнить сопроводительный лист, указав количество годных пластин и несоответствующей продукции;

- заполнить операционный журнал, указав в нем количество годных пластин, количество несоответствующей продукции;

Установка DFG 8540.

Автоматическая двухшпиндельная шлифовальная машина DFG8540 (рисунок 8) предназначена для высокопроизводительной обработки пластин диаметром до 200 мм. Установка обеспечивает возможность утонения (до 20 мкм) и одновременного разделения пластин на кристаллы, а так же может интегрироваться с системами плазменной обработки и полировки для снятия напряжений в утоненных кристаллах.

На первом рабочем столе проводится утонение с высокой скоростью. Результат этой обработки — грубый остаточный рельеф поверхности пластины. Финишная шлифовка с низкой скоростью на втором рабочем столе позволяет удалить большую часть нарушенного слоя, созданного грубой шлифовкой, добиться уровня шероховатости поверхности Ra 0,01 мкм и снизить уровень механических напряжений пластин.

Рисунок 8- Установка DFG 8540

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ИЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Процесс утонения пластин на установке DFG 8540:

1) убедиться в том, что пластины надежно закреплены в операционной кассете, потом открыть крышку кассетного отсека, нажав ййй затем аккуратно установить кассету (в основном меню индикация статуса кассеты изменяется с «NONE» на «DETECT»). Убедиться, что основание кассеты параллельно основанию кассетного отсека далее закрыть крышку, нажав*!!;

2) для шлифовки в полностью автоматическом режиме после установки кассеты с пластинами в основном меню выбратьи^Й далее статус кассеты изменяется с «DETECT» на «LOAD», после завершения шлифовки всех пластин и помещения их в кассету индикация статуса кассеты изменяется на «FINISH»;

Таблица 1 - Порядок работы на установке

При работе с 1 кассетой

1) Отключить звуковой сигнал

установки, нажав

Alarmi/Cta

2) Открыть крышку кассетного отсека, нажав

\Z:„

CastOpen

- Снять кассету с обработанными пластинами (индикация статуса кассеты меняется с «FINISH» на «NONE»)

- Закрыть крышку кассетного отсека, нажав

CasiClose

4/5

- Открыть крышку кассетного отсека с*и0^п

- Снять кассету с обработанными пластинами (индикация статуса кассеты меняется с «FINISH» на «NONE»)

- Установить новую кассету с необработанными пластинами (статус кассеты изменяется с «NONE» на «DETECT»)

- Закрыть крышку кассетного отсека CastCla*

- Полностью автоматизированная работа продолжается.

Повторить выше описанную процедуру для каждой из кассет.

При работе с несколькими кассетами

- визуально проверить качество шлифовки. На пластине должны отсутствовать трещины, раковины, грубые механические царапины, ступеньки из-за неравномерности утонения пластин, сколы глубиной более 3 мм и шириной более 10 мм

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

лист

(допускается не более 3 остроконечных сколов на пластине), цветные пятна, отпечатки пальцев, глубокие царапины с неравномерным краем, выходящие на край планарной стороны пластины.

При наличии указанных дефектов работу остановить, обратиться к технологу

для принятия корректирующих действий;

- повторить переходы 1-3 для всей партии пластин;

- заполнить сопроводительный лист, указав количество годных пластин и количество несоответствующей продукции;

- заполнить операционный журнал, указав в нем количество годных пластин, количество несоответствующей продукции.

- Требования предъявляемые к пластинам

По прибытию пластин на операцию механического утонения они должны:

- соответствовать следующим критериям качества:

- допускается единичный скол по краю пластины не более 1 мм;

- не допускаются трещины, механические царапины;

- проконтролировать планарную поверхность пластины:

- допускаются два скола менее 1 мм по базовому срезу;

- не допускаются наплывы фоторезиста, инородные включения;

- проверить индикатором высоту маркировочной точки на пластинах, прошедших операцию «Измерение электрофизических параметров». Высота маркировочной точки должна быть не более 30 мкм;

- повторить все вышеперечисленное для всех пластин партии.

Наличие дефектов на пластине служит основанием для ее забракования. Данные пластины в работу не брать, необходимо вызвать мастера или технолога для принятия корректирующих действий и принятия решения совместно с представителями.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

4.1 Описание эксперимента и сравнительный анализ результатов

На участке «Сборка» производства «Интес» операцию механического утонения пластин проводят на установках, кардинально отличающихся по принципу своей работы. Одна - автоматическая DFG8540, другие - полуавтоматические ЭМ-2030 и ЭМ-2050.

Сравнивать мы будем установки ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ-2050(№2) и DFG 8540. При сравнении мы будем утонять по 25 пластин на каждой установке.

Проводить сравнительный анализ оборудования мы будем, по следующим критериям: диаметр утоняемой пластины, количество утоняемых пластин за раз, время утонения, требования к шероховатости, дефектность, разброс толщины, уровень шума и по стадиям шлифовки.

На установке ЭМ-2030 будут утоняться пластины диаметром 150 мкм, на ЭМ-2050(№1) 100 мкм, на ЭМ-2050(№2) 200 мкм и на DFG 8540 утоняются пластины разного диаметра от 100 мкм до 200 мкм. На установках ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1) и ЭМ-2050(№2) утоняются пластины в зависимости на какой диаметр ориентирована планшайба (столик). Для перехода на новый размер пластины по диаметру необходимо заменить планшайбу, установленную в оборудование под диаметр 200 мм и закрепить планшайбу для утонения пластин с диаметром, например, 150. Такая процедура требует физических усилий и отнимает около двух часов рабочего времени.

Время необходимое для утонения 25 пластин на каждом оборудовании представлено в таблице 2.

Если говорить про количество утоняемых пластин за раз, то для установок ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ-2050(№2) есть лимит: 4 пластины, 5 пластин и 1 пластина. После утонения определенного количества пластин необходимо заново загрузить столик для последующего их утонения. В установку DFG 8540 можно сразу загрузить кассету с 25 пластинами, что облегчает работу оператору.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 2 - Время утонения пластин на установках

| Диаметр | Установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пластин | ЭМ-2030 | ЭМ-2050(№1) | ЭМ-2050(№2) | DFG 8540 |
| 100 мкм | — | 40 минут | — | 40 минут |
| 150 мкм | 1,5 часа | — | — | 50 минут |
| 200 мкм | — | — | 1 шт - 1 час 25шт - 25 часов | 55 минут |

Требования к шероховатости, предъявляемые к пластинам представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения шероховатости на установках

| Требования к | Установка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| шероховатости | ЭМ-2030 | ЭМ-2050(№1) | ЭМ-2050(№2) | DFG 8540 |
| Установленные | 0,1 <Ra< 0,5 мкм |  |  | Ra< 0,2 мкм |
|  | 0,485 | 0,492 | 0,499 | 0,071 |
| По факту | 0,481 | 0,483 | 0,503 | 0,078 |
|  | 0,436 | 0,498 | 0,501 | 0,064 |

Судя по данным представленные в таблице можно сказать, что требования к шероховатости пластин в установке ЭМ-2030 удовлетворяют заданным. В установке ЭМ-2050(№1) требования близки к границе, но все же проходят. А вот в установке ЭМ-2050(№2) пластины зачастую не проходят предъявляемые требования из-за превышения установленных границ шероховатости. В установке DFG 8540 требования к шероховатости пластин более чем удовлетворительны.

Теперь поговорим про дефектность, возникающую в процессе утонения пластин. После утонения 25 пластин на установке ЭМ-2030 на двух пластинах после

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

измерения финальной толщины была обнаружена разновысотность, то есть высота, которая проверялась на пластине в пяти точках, была выше нормы. Норма, предъявляемая к пластинам на данной установке не должна превышать ±20 мкм. Пластины были забракованы. Также после утонения пластин на установке ЭМ-2050(№1) на двух пластинах обнаружены сколы которые были выше нормы, что привело к тому, что эти пластины были забракованы. Утонённые пластины на установках ЭМ- 2050(№2) и DFG 8540 дефектов не имели.

Говоря про сам процесс утонения на установках можно сказать следующее. На установках ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ-2050(№2) происходит одностадийное утонение, то есть послойное срезание кремния. Задается количество проходов и толщина кремния, снимаемая за каждый проход. А вот на установке DFG 8540 происходит двухстадийная шлифовка. На первой стадии проводится утонение с высокой скоростью. Результат этой обработки — грубый остаточный рельеф поверхности пластины. Вторая стадия - финишная шлифовка с низкой скоростью позволяет удалить большую часть нарушенного слоя и снизить уровень механических напряжений пластин.

Норма разброса толщины на установках ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ- 2050(№2) является ±20 мкм. После утонения 25 пластин на каждой установке и контроля у нас получились следующие данные. На установке ЭМ-2030 разброс толщины достигал ±20 мкм - удовлетворяет норме. На установке ЭМ-2050(№1) разброс толщины был равен ±15 мкм - удовлетворяет норме. На установке ЭМ-2050(№2) разброс толщины был равен ±13 мкм - удовлетворяет норме и на DFG 8540 ±3 мкм, что более чем удовлетворительно.

Уровень шума на установках ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ-2050(№2) превышает 80 ДБ, что предполагает использование СИЗов (беруши или наушники). А вот на установке DFG 8540 уровень шума равен < 65 ДБ и при работе на установке не предполагается использование СИЗов.

После процесса утонения пластины необходимо промыть и просушить от остатков пластины. В установке DFG 8540 это происходит все автоматически. Под

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 33 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

каждый этап есть свой блок. Также перенос от каждого блока и в кассету происходит в автоматическом режиме. В установках ЭМ-2030, ЭМ-2050(№1), ЭМ-2050(№2) нет автоматизации в мойке и сушке. Поэтому сушка и мойка происходит в ручном режиме, то есть оператор сам моет каждую пластину и сушит.

Подведя этог мы можем сказать, что установка DFG 8540 имеет ряд преимуществ над своими конкурентами. Это преимущество заключается в меньшей дефектности, препятствованию возникновению брака, в универсальности диаметра утоняемой пластины, а также в ее автоматизации этапов утонения пластин. И напоследок, весь мир постепенно переходит на работу с более тонкими пластинами, для того чтобы уменьшить габаритные размеры микросхем. При шлифовке тонких пластин на установках ЭМ-2030, ЭМ-2050 существует высокая вероятность получить большое количество дефектов, что подразумевает возникновение брака. А брак - это то, чего каждое производство стремится избежать.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЗУ |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Республика Беларусь в своей социально-экономической политике на предстоящее пятилетие исходит из преемственности целей и приоритетов которые были сформулированы и реализовывались в предыдущие годы. К национальной модели социально-ориентированной экономики хорошо зарекомендовала себя на протяжении последних 15 лет и в основном будет сохранена в перспективе.

Вместе с тем для динамичного развития требуется более активное совершенствование и модернизация действующих организационно-экономических механизмов, экономических институтов и экономической политики, которые позволят повысить эффективность, устойчивость и конкурентоспособность существующей модели развития Республики Беларусь.

Основные направления совершенствования предусматривают формирование национальной инновационной системы: создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы и увеличении притока инвистиций в экономику Республики Беларусь; развитие государственно - частного партнерства в целях обеспечения устойчивости государственной финансовой системы; расширение самостоятельности и ответственности региональных и местных органов управления в решении социально - экономических проблем.

Главная цель - рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совершенствования социально - экономических отношений, инновационного развития и повышения конкурентоспособности национальной экономики.

5.1 Определение затрат на процесс утонения пластин

В дипломной работе проводится исследование физического утонения пластин.

В данном разделе проводится оптимизация техпроцесса и просчитывается экономический эффект достигаемый посредствам этой оптимизации.

План работы по подготовке процесса утонения пластин представлен в

таблице 4.

|  |  |  |  |  | дп 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | ЛИСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 35 |
| Изм. | Лист | ,Ч« докум. | Подпись | Дата |  |  |

Таблица 4 - План работы по подготовке процесса утонения пластин

| Наименование этапов и видов работ | Исполнитель (должность, квалификация) | Количество исполнителей | Трудоемкость, человеко-дни. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление технического задания | Техник- технолог | 1 | 2 |
| Разработка плана по созданию оборудования | Техник- технолог | 1 | 5 |
| Разработка плана по утонению пластин | Техник- технолог | 1 | 2 |
| Разработка плана по оптимизации утонения пластин | Техник- технолог | 1 | 3 |
| Сборка оборудования | Техник- технолог | 1 | 2 |
| Тестирование оборудования | Оператор монтажа кристаллов | 1 | 5 |
| Процесс подготовки оборудования для утонения | Техник- технолог | 1 | 2 |

Расчет материальных затрат на выполнение работ, включая стоимость покуп

ных комплектующих изделий и полуфабрикатов на изготовление макетов и опытных образцов. Расчет осуществляется по формуле.

Я, = Кгр1?=>(Я„. * Ц, - 0„, * ц„),	(1)

где Ктр - коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы и равный 5%;

Hpj — норма расхода материалов на макет или опытный образец (кг, м и т.д.);

Ц - действующая отпускная цена за единицу i-ro вида материала, руб;

0„i - возвратные отходы i-ro вида материала (кг, м и т.д.);

Цш - цена за единицу возвращенных отходов i-ro вида материала, руб; п - количество применяемых видов материала.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | ЛИСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 36 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Результат расчета материальных затрат на выполнение работ, включая стомость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов показан в таблице 5.

Таблица 5 - Расчет затрат на материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия.

| Наименование материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий | Единица измерения | Количе ство | Цена за единицу, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эмульсия | мл. | 20 | 0.99 | 0,02 |
| Спирт этиловый | л. | 1 | 11 | 11 |
| Ткань | м. | 2 | 1 | 2 |
| Воздух сжатый осушенный | м-5. | 400 | 0.07 | 28 |
| Всего расходов.руб | 41,02 |  |  |  |
| Транспортные расходы, руб | 2,46 |  |  |  |
| Итого | 43.48 |  |  |  |

Расчет затрат по статье «Топливно-энергетические ресурсы для научно- экспериментальных целей» определяется по формуле.

Р,,, = Мщ *	* Ц,„>	(2)

где Мц1- установочная мощность -го объекта основных производственных фондов, используемых для выполнения работ по данной теме, кВт; t(|,j - время фактического использования i-ro объекта, ч;

Ц)л - тариф за 1 кВт/ч энергии, руб.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 37 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Результаты расчета затрат по статье «Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей» представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы для оптимизации процесса утонения пластин

| Наименование обору- | Установочная | Время использования. | Тариф за 1 | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дования | мощность, кВт | ч | кВт/ч | затрат |
| Компьютеры | 0,22 | 8 | 0,31 | 0,54 |
| Машина утонения | 1 | 8 | 0,31 | 2,48 |
| Всего затрат, руб | 3,02 |  |  |  |

Расчет основной заработной платы научно-технического персонала, непосредственно занятого выполнением работ.

Величина затрат исчисляется исходя из численности различных категорий исполнителей и трудоемкости выполнения отдельных видов работ, тарифных ставок за один день или месячных должностных окладов, премиальных систем оплаты труда исполнителей определяется по формуле.

(3)

р = к У” Т • * Ч- * Га-

1 on	lvnp	АС! li 1фг

где Кпр - коэффициент премий по премиальным системам и равный 1,2;

ТС! - тарифная ставка за день (месячный оклад) i-й категории работников; fфг- - время фактической работы работника i-й категории по теме, дни или месяцы.

Расчет данных прямых расходов представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Расчет затрат на основную заработную плату научно - производственного персонала

| Наименование категорий работников и должностей | Количество работников, чел. | Месячная заработная плата, руб. | Коэффициент премий | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Т ехник-технолог | 1 | 900 | 1,2 | 1080 |
| Оператор монтажа кристаллов | 1 | 750 | 1,2 | 900 |
| Всего затрат, руб | 1980 |  |  |  |

н,

100

(4)

где Нгц — норматив дополнительной заработной платы, равный 22%;

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

лист

Расчет дополнительной заработной платы исполнителей, включающая разнообразные предусмотренные трудовым законодательством выплаты, определяется по формуле.

Рдэ = 1980 * —= 435,6 руб;

Дэ	1(>0	t'J

Нл

р _ (р -f р Л * _2£ 1 ОС V1 оэ ^ 1 дзУ ,

100

(5)

Расчет отчислений органам социальной защиты определяется по формуле.

где Нос - норма отчислений на социальную защиту, определяемая с учетом де ствующего законодательства на момент расчета и равная 34%.

Рос - (1980 + 435,6)	= 821,3 руб.;

Расчет косвенных (накладных) расходов определяется по формуле.

(6)

р = р

гкос гоэ 100>

где Нкос - норматив косвенных расходов, равный 70%;

Ркос = 1980^= 1386 руб.;

Расчет полной себестоимости оптимизации процесса монтажа кристаллов определяется по формуле.

(7)

С,г =	+ Рэл + Р03 + Рдэ + Рос + Ркос>

Выполним расчет себестоимости оптимизации процесса монтажа кристаллов по формуле.

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

лист

Сп = 43,48 + 3,02 + 1980 + 435,6 4- 821,3 + 1386 = 4669,4 руб.;

Плановая прибыль оптимизации процесса монтажа кристаллов определяется по формуле.

п = С„ • ?*-,	(8)

п 100

где У - средний уровень рентабельности, равный 14%;

П = 4669,4 *ii= 653,71 руб.;

Расчет отпускной цены оптимизации процесса монтажа кристаллов определяется по формуле.

Дота = Сп + П,

(9)

Выполним расчет отпускной цены оптимизации процесса монтажа кристаллов по формуле.

Цотп = 4669,4 + 653,71 = 5323,11 руб.;

Налог на добавочную стоимость рассчитывается по формуле.

нсд=

00)

где Нндс - ставка налога на добавочную стоимость, определяемая с учетом действующего законодательства на момент расчета и равная 20%.

20

НСД = 5323,11 *-—= 1064,62 руб.;

100

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

лист

Цена оптимизации процесса монтажа кристаллов с учетом НДС определяется по формуле.

Ц„а, = Ц„„ + НДС;	(11)

Выполним расчет цены оптимизации процесса монтажа кристаллов с учетом НДС по формуле

Цолт = 5323,11+ 1064,62 = 6387,73 руб.; ^

Все приведенные выше расчеты представлены в таблице 8.

кристаллов

Таблица 8 - Расчет ориентировочной цены оптимизации процесса монтажа

| Статьи затрат | Условное обозначение | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| Материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия | Рм | 43,48 |
| Топливно-энергетические ресурсы для научно-экспериментальных целей | Рэл | 3,02 |
| Основная заработная плата научно- производственного персонала | Роэ | 1980 |
| Дополнительная заработная плата научно- производственного персонала | Рдэ | 435.6 |
| Отчисления на социальную защиту | Рос | 821,3 |
| Накладные расходы | Ркос | 1386 |
| Полная себестоимость | Сп | 4669,4 |
| Плановые накопления (прибыль) | п | 653,71 |
| Отпускная цена (без НДС) | Цотп | 5323,11 |
| НДС | НДС | 1064.62 |
| Отпускная цена с НДС | Цопт | 6387,73 |

Таким образом себестоимость процесса утонения пластин составляет 4669,4 рублей, а отпускная цена - 6387,73 рублей.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

6 Охрана труда

При разработке дипломного проекта по теме «Выбор оборудования для механического утонения пластин разного диаметра» мною были рассмотрены вопросы охраны труда.

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Конечной целью охраны труда является обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Для достижения этой цели ее необходимо структурировать через совокупность промежуточных целей управления охраной труда, которыми являются:

- устранение (максимальное снижение уровней) рисков, обусловленных неблагоприятными факторами производственной среды и трудового процесса, производственного травматизма и снижение тяжести его последствий;профессиональной заболеваемости и потерь рабочего времени по этим причинам;аварий и инцидентов на производственных объектах и материальных потерь от них;непроизводственных расходов, вызванных несоблюдением требований по охране труда;количества нарушений требований по охране труда.

Цели охраны труда реализуются посредством решения следующих задач охраны труда:

- обеспечение соблюдения работниками требований безопасности и гигиены труда;

- профессиональный отбор работников по отдельным специальностям;

- обеспечение безопасности производственного оборудования, оснастки и инструмента;

- обеспечение безопасности производственных процессов; обеспечение по

жарной безопасности; обеспечение радиационной безопасности; обеспечение

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

ядерной безопасности; обеспечение лазерной безопасности; обеспечение безопасности всех видов транспорта; обеспечение безопасной перевозки опасных грузов; обеспечение безопасности зданий и сооружений; нормализация условий производственной среды и трудового процесса;

- защита работающих от воздействия неблагоприятных факторов производственной среды и трудового процесса;

- предоставление компенсаций и льгот за работу во вредных и тяжелых условиях труда;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников.

К работе допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения от 29.07.2019 № 74, вступившим в силу с 11 октября 2019 г., «О порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих» (в ред. 20.09.2021 №104), прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 мая 2020 г. № 54 внесены изменения в постановление Минтруда № 175, регламентирующий порядок проведения стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда.

Вводный инструктаж по охране труда проводится инженером по охране труда со всеми работниками при приеме их на постоянную или временную работу в организацию.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем с принятыми на работу. Цель данного инструктажа - ознакомление новых сотрудников с приемами безопасной для жизни и здоровья работы на оборудовании.

Повторный инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководителем не реже одного раза в 6 месяцев. Проводится для поддержания приемлемого уровня знаний у персонала, которые были получены на других инструктажах.

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится:

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования;

- при нарушении работающими нормативных правовых актов;

- при поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных организациях;

- по требованию представителей органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора).

Внеплановый инструктаж проводится непосредственным руководителем индивидуально или с группой лиц, работающих по одной профессии (должности), выполняющих один вид работ (услуг).

Целевой инструктаж по охране труда проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф.

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ.

6.1 Безопасность технологического процесса на установках механического утонения пластин разного диаметра

При проведении технического процесса утонения пластин могут возникнуть следующие опасные и (или) вредные производственные факторы:

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;

- раздражающее и токсическое воздействие эмульсий на организм человека через органы дыхания, кожные покровы и слизистые оболочки;

- воздействие шума

Для уменьшения случаев травматизма и воздействия вредных производственных факторов используют средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ЧЧ |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

В соответствии спостановлением Минтруда и соцзащиты № 209 в редакции от 27 июня 2019 г. №30 об утверждении Инструкции о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты работники должны быть обеспечены следующими СИЗ:

- одежда специальная защитная;

- для головы;

- для лица;

- для ног;

- для рук.

В соответствии с параметрами технологический процесс утонения должен проходить в помещении, соответствующим требованиямк чистоте воздушной среды, температуре, влажности и скорость движения воздушного потока.

Требования к чистоте воздушной среды и микроклимату обусловлены классом чистоты оптических полированных деталей, необходимостью выполнения требований чертежа по отклонению от заданной поверхности и требований к линейным размерам элементов топологии, угловой точности расположения элементов топологии, а также адгезионными свойствами поверхностей, участием молекул воды в химических реакциях, необходимостью поддержания постоянной вязкости основных и вспомогательных материалов и др.

Основным средством поддержания требуемой чистоты воздушной среды и микроклимата является чистое помещение. Чистым помещением называется помещение, в котором контролируется концентрация взвешенных в воздухе частиц, построенное и используемое так, чтобы свести к минимуму поступление, выделение и удержание частиц внутри помещения, и позволяющее, по мере необходимости, контролировать другие параметры, например, температуру, влажность и давление. Частицей называется твердый или жидкий объект, имеющий размер в диапазоне 0,1— 5,0 мкм. Размер частиц - это диаметр сферы, которая в контролирующем приборе дает отклик, равный отклику оцениваемой частицы.

Температура в помещениях, где проводятся операции утонения, должна составлять (21 ± 1) °С. Такие требования по температуре воздушной среды обусловле-

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

ны необходимостью создания комфортных условий для работы персонала, поддержания скоростей химических реакций и физических процессов, что в результате

сказывается на качестве деталей и выходе годных деталей.

Влажность в помещениях, где проводятся операции утонения, должна составлять не более 70%

Поток воздуха в помещениях, где проводятся операции утонения, не должен содержать более 1 пылинки на 1 м и двигаться со скоростью 0,20 м/с для обеспечения и поддержания класса чистоты.

Техника безопасности при работе с установками утонения:

Источником повышенного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека, являются токоведущие части оборудования, находящиеся под напряжением. Во избежание поражения электрическим током проверить перед началом работы наличие и исправность заземления установки, убедиться в отсутствии открытых токоведущих частей, в исправности выключателей и кнопок управления. Не приступать к работе, если при прикосновении к установке ощущается воздействие электрического тока. К работе приступать после полного устранения.

При возникновении пожара необходимо: прекратить работу, немедленно выключить вентиляционные системы (при наличии), выключить электрооборудование, сообщить непосредственному руководителю, принять возможные меры по спасению людей, имущества, к ликвидации пожара приступить имеющимися средствами пожаротушения и сообщить о случившемся в пожарную службу по телефону 101 (при этом четко назвать подразделение, место очага пожара, свою должность и фамилию). При воспламенении одежды на пострадавшем нужно быстро набросить на него любую плотную ткань (полотнище противопожарное, халат, пальто) или сбить пламя водой. Нельзя бежать в горящей одежде, так как ветер, раздувая пламя, увеличит и усилит ожог. После этого приступить к оказанию первой помощи и вызвать медработника из медико-санитарной части, сообщить руководителю.

Во избежание травмирования острыми краями пластин и (или) разбитыми

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | ЛИСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | % |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

пластинами, пластины следует брать только специальным вакуумным пинцетом. Если разбилась пластина, то об этом нужно сразу сообщить мастеру или выше стоящему лицу.

О	каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должен немедленно сообщить непосредственному руководителю, который обязан:

- срочно организовать первую помощь пострадавшему или доставить в лечебное учреждение;

- сохранить до расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования таким, каким оно было в момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников, не вызовет аварии и не нарушит производственного процесса, который по условиям технологии должен вестись непрерывно).

Шум, являясь общебиологическим раздражителем, оказывает влияние не только на слуховой анализатор, но действует на структуры головного мозга, вызывая сдвиги в различных функциональных системах организма. Среди многочисленных проявлений неблагоприятного воздействия шума на организм человека выделяются: снижение разборчивости речи, неприятные ощущения, развитие утомления и снижение производительности труда, появление шумовой патологии. Для устранения негативного воздействия шума перед началом работы следует применить средства индивидуальной защиты, во время работы делать перерывы, в помещениях без шумов, применять звукоизоляции предусмотренные оборудованием.

При выполнении операции утонения пластин выполнять меры предосторожности согласно инструкциям по охране труда.

- Результаты оптимизации технологического процесса утонения пластин

При разработке дипломной работы, были рассмотрены вопросы охраны труда при работе на оборудовании механического утонения пластин. Для обеспечения безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности, а так же для повышения производительности были проведе-

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 41 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

ны мероприятия по устранению рисков, обусловленных неблагоприятными факторами производственной среды и трудового процесса, производственного травматизма и снижение тяжести его последствий, производственной обусловленной и профессиональной заболеваемости и потерь рабочего времени по этим причинам, аварий и инцидентов на производственных объектах и материальных потерь от них, непроизводственных расходов, вызванных несоблюдением требований по охране труда, количества нарушений требований по охране труда.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Заключение

В ходе дипломной работы, мною были рассмотрены основные сборочные операции, операции малой сборки, операции наклейки и снятия пленки. Так же рассмотрены вопросы охраны труда и экономическая часть. Большее внимание было уделено операции утонения пластин разного диаметра. Целью дипломной работы был вопрос о выборе лучшей установки для утонения пластин разного диаметра. Мною были рассмотрены установки:

- ЭМ-2030;

- ЭМ-2050;

- DFG 8540.

Изучив каждую из трех установок, разобрав их характеристики, я пришел к выводу, что установка DFG 8540 является лучшей установкой для проведения процесса механического утонения пластин разного диаметра из трех рассмотренных мною установок.

|  |  |  |  |  | ЛП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 43 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |

Список использованных источников

- Бер А.Ю. Сборка полупроводниковых приборов и интегральных микросхем / А.Ю. Бер, Ф.Е. Менскер - М.: Высш. школа, 1996.

- Курносов А.И. Технология производства полупроводниковых приборов и интегральных микросхем: учебное пособие для вузов по спец. «Полупроводники и диэлектрики» и «Полупроводниковые приборы». - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшшк.

- Моряков О.С. Технология полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники. В 10 кн.: учеб, пособие для ПТУ. Кн 9. Сборка. - М.: Высш. шк.

- Романова, М.П. Сборка и монтаж интегральных микросхем: учебное пособие / М.П. Романова. - Ульяновск: Ул ГТУ.

- Сычик В.А. Технология сборки интегральных схем / В.А Сычик. - Минск: БИТУ.

- Сокол Т.С. Охрана труда учебное пособие / Т.С. Сокол издание второе.

|  |  |  |  |  | ДП 158МЭ.04.00.00.000 ПЗ | ЛИСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  |  |